Obchodný register : Okresný súd Nitra , oddiel : Dr. ,vložka číslo : 23 / N IČO : 00167886 DIČ: 2020404232 IČ DPH : SK 2020404232 banka : VUB – Levice 316-152/0200

# TECHNICKÝ   LIST

SYNTA   Email syntetický univerzálny S2013,S2012

Popis:

Disperzia anorganických a organických pigmentov a plnidiel v roztoku alkydovej živice a organických rozpúšťadiel s prídavkom sušidla a špeciálnych aditív.

Farebné odtiene:

Podľa vzorkovnice  STN  a  RAL.

Použitie:

Používa sa na vrchný vonkajší náter kovových a iných predmetov, napr. kovových konštrukcii, priemyselných výrobkov, strojov, technologických zariadení a pod.

Nátery sú odolné proti atmosferickým vplyvom. Nesmie sa použiť na nátery povrchov prichádzajúcich do priameho styku s potravinami, krmovinami, pitnou vodou a na nátery detských hračiek a detského nábytku.

Pred použitím objem dôkladne premiešajte.

Riedenie:

Riedidlo S 6001 pre striekanie, S 6006 pre natieranie štetcom.

Nanášanie:

Striekaním, natieraním štetcom na základný náter. Doporučená teplota aplikácie na očistený a odmastený podklad je +5 až +25°C.

V prípade vzniku kože na výrobku, táto nemá vplyv na kvalitu náterovej hmoty, v množstve do 3%. Je potrebné kôru odstrániť a výrobok dôkladne premiešať.

Vlastnosti náterovej hmoty:

Vzhľad:                                                                                stredne viskózna kvapalina

výtoková čas - 20(C/4mm                                                    min. 120 sek.

jemnosť trenia -                                                                    max.30(m

hustota (g / cm3)                                                                   1,3

obsah organických rozpúšťadiel ( kg / kg výrobku )           0,2219

obsah celkového organického uhlíka ( kg / kg výrobku )    0,18755

obsah neprchavých látok - sušina   ( % )                             60 - 78  /podľa odtieňa/

VOC  (g/l)   A/d                                                                   297  / limit 300 /

Okrem matných a polomastných prevedení

zasychanie:

stupeň 1...........................max.10 až 15 h

stupeň 2...........................max.24h

stupeň 5...........................max.5dní

lesk                         stupeň 1-2, podľa požiadaviek zákazníka 2-3, 3-4, 4-5

odtieň 9110    stupeň 3

krycia schopnosť - stupeň 1 až 3

Výdatnosť: 7 - 10 m²/kg pri hrúbke zaschnutého náteru 35 - 40(m

Príklad náterového postupu:

náter kovu:

- úprava povrchu pred nanášaním /odstránenie hrdze, okují, prachu, mastnoty a iných nečistôt/

- 1 až 2x náter syntetickou základnou farbou napr. :S 2000

- tmelenie ak je potrebné. Prebrúsenie tmelenej plochy brúsnym papierom.

- 1 až 2x náter náterovou látkou SYNTA. Hrúbka náteru 35 - 40(m

- druhý náter možno vykonať najskôr po 24 h

náter dreva:

- úprava povrchu pred nanášaním / obrúsenie, zbavenie živice, odstránenie nečistôt,.../

- 1x napustiť napúšťadlom napr.: fermež

- prebrúsenie náteru brúsnym papierom

- 1x náter S 2000,

- jemné prebrúsenie brúsnym papierom, ak je to potrebné

- 1 až 2x náter SYNTA, ( druhý náter možno vykonať najskôr po 24 hodinách )

Balenie:  0,75 kg, 2,5L, 5 kg; l0 kg ; 22 kg

Záručná doba: 36 mesiacov.

Skladovanie :

Výrobok je potrebné chrániť pred mrazom a skladovať pri teplotách +5 až +25°C.

Likvidácia odpadov a obalov :

Likvidovať v zmysle zákona č. 223/2001 o odpadoch:

S materiálom a obalmi zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom. Kód odpadu 08 01 11 – odpadové farby a laky obsahujúce org. rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky . Kód odpadu obalu 15 01 10 obaly obsahujúce nebezpečný odpad. Kategória odpadu „N“

Zbytky prípravku: likvidovať spálením v povolenom zariadení (spaľovniach priem. odpadu).

Obaly so zvyškami: uložiť na miesto určené obcou na ukladanie nebezpečných zložiek komunálneho odpadu.

Výrobok je horľavou kvapalinou II. triedy nebezpečnosti.